2017年黑龙江省中等职业学校学生

专业对口升学焊接专业技能操作考核试题B

一、考核项目：焊条电弧焊V形坡口管管垂直固定横焊焊接。

二、考核时间： 70分钟

三、技术要求：

1. 焊条电弧焊V形坡口管管垂直固定横焊焊接。

2. 母材Q235钢管，直径80mm，厚度5mm，试件尺寸如图所示；钝边高度与间隙自定。

3. 焊接材料为焊条 E4303，规格Φ2.5、Φ3.2、Φ4.0自选。

4. 焊机型号：ZX7-400

5. 焊件坡口两端不得安装引弧板。

6. 施焊开始后，禁止使用电动工具。对接焊缝均采用单面焊双面成形完成。

7. 焊接过程中，试件不准取下、移动或改变焊接位置。

8. 打磨及焊缝清理规定：焊前允许对坡口及两侧20mm范围进行打磨。操作完成时，参赛选手应认真清理试件表面的焊渣、飞溅，但不能破坏焊缝表面的原始成形。

装配图

焊接技能操作评分标准

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及比重 | 操作要求与方法 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明生产(20分） | 1、个人安全防护（10分） | 正确穿戴工作服、焊工手套、电焊帽、绝缘鞋 | 少穿戴一样，扣2分 |  |
|  |  | 2、预防触电安全知识（6分） | 至少正确说出3方面，电焊工如何防止触电的措施 | 少1点，扣2分 |  |
|  |  | 3、预防火灾与爆炸的安全知识（4分） | 至少正确说出2点，焊接中如何预防火灾及爆炸的常识 | 少1点，扣2分 |  |
| 2 | 焊接技能知识(40分） | 1、电焊机操作(30分） | 1.正确识别焊接类型（10分） | 说不清焊机类型扣10分 |  |
|  |  |  | 2.焊接接线正确（10分） | 接线不正确扣10分 |  |
|  |  |  | 3.正确调整焊接参数（10分） | 不会调整电流电压扣10分 |  |
|  |  | 2、焊接材料的识别（10分） | 正确识别焊条的规格型号 | 不认识焊条的规格和型号各扣5分 |  |
| 3 | 操作技能（140分） | 1、焊后角变形（20分） | 焊后角变形量θ≤3° | 未达到要求的此项不得分 |  |
|  |  | 2、错变量（20分） | 错边量≤1.0mm | 未达到要求的此项不得分 |  |
|  |  | 3、咬边量（20分） | 焊缝两侧每一处咬边长度≦1mm， 咬边深度≦0.5mm | 每超出一处扣4分 |  |
|  |  | 4、未焊透（20分） | 未焊透长度≦5mm | 每超出一处扣4分 |  |
|  |  | 5、表面缺陷（20分） | 焊缝表面无裂纹、无烧穿、无焊瘤、无夹渣 | 未达到要求的此项不得分。 |  |
|  |  | 6、焊缝余高（20分） | 焊缝余高2±1mm | 每超差1mm扣4分,累计长20mm此项不得分 |  |
|  |  | 7、完成时间（20分） | 按规定时间完成 | 每超过1分钟扣4分。超过5分钟，此项不得分 |  |