1601焊接技术及自动化技能操作考核大纲

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及比重 | 操作要求与方法 | 评分标准 | 器材设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明生产 | 1、个人安全防护 | 正确穿戴工作服、焊工手套、电焊帽、绝缘鞋 | 少穿戴一样，扣2分 | 电焊帽，焊工手套，工作服，绝缘鞋 |  |
|  |  | 2、预防触电安全知识 | 至少正确说出3方面，电焊工如何防止触电的措施 | 少1点，扣2分 |  |  |
|  |  | 3、预防火灾与爆炸的安全知识 | 至少正确说出2点，焊接中如何预防火灾及爆炸的常识 | 少1点，扣2分 |  |  |
| 2 | 焊接技能知识 | 1、电焊机操作 | 1.正确识别焊接类型 | 说不清焊机类型扣10分 | 电焊机ZX7-400 |  |
|  |  |  | 2.焊接接线正确 | 接线不正确扣10分 |  |  |
|  |  |  | 3.正确调整焊接参数 | 不会调整电流电压扣10分 |  |  |
|  |  | 2、焊接材料的识别 | 正确识别焊条的规格型号 | 不认识焊条的规格和型号各扣5分 | 焊条 E4303或E5015 |  |
| 3 | 操作技能 | 1、焊后角变形 | 焊后角变形量θ≤3° | 未达到要求的此项不得分 | 试板，焊条，电焊机，手锤，角磨机 | 焊接操作时间为70分钟 |
|  |  | 2、错变量 | 错边量≤1.0mm | 未达到要求的此项不得分 |  |  |
|  |  | 3、咬边量 | 焊缝两侧每一处咬边长度≦1mm， 咬边深度≦0.5mm | 每超出一处扣4分 |  |  |
|  |  | 4、未焊透 | 未焊透长度≦5mm | 每超出一处扣4分 |  |  |
|  |  | 5、表面缺陷 | 焊缝表面无裂纹、无烧穿、无焊瘤、无夹渣 | 未达到要求的此项不得分。 |  |  |
|  |  | 6、焊缝余高 | 焊缝余高2±1mm | 每超差1mm扣4分,累计长20mm此项不得分 |  |  |
|  |  | 7、完成时间 | 按规定时间完成 | 每超过1分钟扣10分。超过5分钟，此项不得分 |  |  |